1. Digi Coat Clear Sublimation Coating – син цвят:

С оглед на възможността да трансферирате изображение върху всеки един продукт или повърхност, ползвайки сублимационно мастило, този продукт или повърхност трябва е да сублимационно подготвен.
Този факт не е проблем, когато се използват предварително третиращи сублимационни субстрати. Но като цяло естествените и нетретирани повърхности като дърво, метал, керамика, кожа, камък, стъкло и други представаляват истинско предизвикателство за всеки един дигитален декоратор.
За да може да приемат сублимационен трансфер, тези продукти следва да бъдат третирани с полимерно покритие, което след изпичане позволява сублимационните мастила да бъдат трансферирани върху продукта.

Digi Coat Clear е създадено именно с тази цел. Лесно за ползване, с бяла основа, което ви позволява да изработвате уникални сублимационни материали.

Подготовка за ползване:
1. разбъркайте добре за около минута

2. Уверете се, че повърхността, която ще обработвате е чиста, суха и по нея няма мазни петна.
3. Пръскайте на стайна температура.
4. За най-добри резултати отдалечете продукта от аерозола на мин.25 см
5. Използвайте пръскане на порции за постигане на висококачествен гланцов завършек.
6. Оставете да изсъхне за около 10 мин. и след това изпечете във фурна на 160 градуса за 15-20 минути.
7. Флаконът покрива около 2 м2.