4.Digi Coat UV Protection Coating – жълт цвят:

За защита на изображенията ви при излагане на слънчева светлина и външни условия.
Традиционен проблем със сублимационния печат е този, свързан с избледняването и загубата на цвят  в следствие на излагането на слънчева светлина и UV лъчи.
Сублимационните мастила се изготвят от отпадъчно мастило, а не от пигментно, и е доказано, че е възможно бързото им избледняване. Този процес като цяло ограничава възможностите при търговски и архитектурни декорации.

Digi Coat UV Protect е първият продукт на пазара, който е предназначен за защита на изображенията от вличнието на външните условия и по-специално UV лъчите и съответното избледняване на изображението.
Това покритие съдържа два UV инхибитора, като и двата отблъскват ултравиолетовата светлина и по този начин дават защита на сублимационните мастила.
Самото покритие не позволява върху него да се извършва сублимация, което като цяло е огромно предимство в сравнение с преди.

Въпреки всичко следва да имате предвид, че не е възможно да се елиминира за постоянно опасността от избледняване на цветовете.
Конкретното пшокритие увеличава живота на Вашето изображение с до 50% повече във времето.
Това покритие е направено да може да се прилага едновременно с всички останали от серията Digi Coat.

Подготовка за ползване:
1. разбъркайте добре за около минута

2. Уверете се, че повърхността, която ще обработвате е чиста, суха и по нея няма мазни петна.
3. Пръскайте на стайна температура.
4. За най-добри резултати отдалечете продукта от аерозола на мин.25 см
5. Оставете го минимум 1 час да изсъхне, а за най-добър резултат 24 часа.
6. Флаконът покрива около 2 м2.