3. Digi Coat Translucent White Coating – зелен цвят:

Предназначено изключително за работа със стъклени изделия.

Декорирането на стъклени изделия със сублимационни мастила може да доведе до изключителни изображения.
Обаче, като имаме предвид, че сублимационните изображения се поставят на гърба на стъклото, се налага направения сублимационен трансфер да се покрие със затварящо покритие, защото в противен случай изображението може да бъде отмито или да избледнее.


Решението на този проблем е Digi Coat Translucent White. Специално разработено покритие, което позволява трансферирания образ да бъде трансфериран директно през конкретното покритие и съответно да стигне до стандартното сублимационно покритие и да се постигне прекрасен образ. По този начин отпада проблема свързан с отмиването на изображенията от стъклото.

Подготовка за ползване:
1. разбъркайте добре за около минута

2. Уверете се, че повърхността, която ще обработвате е чиста, суха и по нея няма мазни петна.
Ако го използвате на гланцови или глазирани повърхности – преди това използвайте Digi Coat Adhesion Promoter.
След това нанесете стандартното сублимационно покритие – Digi Coat Clear ( оставете го да изсъхне за около 5 минути ), след това нанесете Translucent White.
3. Пръскайте на стайна температура.
4. За най-добри резултати отдалечете продукта от аерозола на мин.25 см
5. Използвайте пръскане на порции за постигане на висококачествен гланцов завършек.
6. Оставете да изсъхне за около 5 мин. и след това изпечете във фурна на 160 градуса за 15-20 минути.
7. Флаконът покрива около 2 м2.